DOPORUČENÝ POPIS OBKLÁDÁNÍ Etapa č.1. – Příprava podkladu Očistit nevyspárovaný, nemalovaný, neopracovaný povrch cihly, betonu nebo jim podobný povrch. Na všechny ostatní povrchy uplatnit kovovou síťku pod omítku. Na ocelových stěnách přichytit síťku samořeznými šrouby co 40 cm. Na plochách ze dřeva přichytit síťku hřebíky co 15 cm, popř. použít sešívačku. Síťka se obvykle připevňuje z pravého dolního rohu směrem nahoru a doleva s tím, že v případě použití izolačních materiálů se aplikuje až na jejich povrch. Etapa č.4. – Odstranění a očištění přebytečné lepící hmoty Když kámen pevně drží, použijeme dřevěné nebo kovové nářadí k odstranění přebytečné lepící hmoty a spárujeme tak, aby okraje byly pečlivě uhlazeny. Etapa č.6. - Ukončení Očistíme kámen od přebytečného materiálu drátěným kartáčem, popř. použijeme vhodné rozpouštědla, která nám ulehčí čištění. Etapa č.2. – Zakrytí síťky Překryjte síťku vrstvou malty popř. lepidla v tloušťce cca 1,2 cm dle použitého materiálu. Etapa č.3. – Obkládání kamene Kameny z rubu očistíme ocelovým kartáčem, popř. otřeme dva o sebe a odstraníme cementový prach. Na připravený podklad naneseme vrstvu lepidla a stáhneme ji zubovou stěrkou (zub 10mm), naneseme tenkou vrstvu na obklad a ten pak vtlačujeme do lepící hmoty kolébavými pohyby tak, aby ji vytlačila po obvodu. Obklad ukládáme v náhodném pořadí tak, že jako první si založíme dolní nárožní kámen a postupujeme směrem se zdola nahoru, případně obráceně. Snažíme se, aby spáry mezi kameny byly rovnoměrné. Etapa č. 5. – Očištění spojů Spoje a kameny čistíme metličkou tak dlouho, dokud neodstraníme přebytečný materiál a spoje nejsou dokonale hladké. Nesmíme dopustit, aby nám spárovací hmota znečišťující kámen zatvrdla přes noc. Etapa č. 7. – Dodatečné zabezpečení K lepší ochraně kamene doporučujeme použít vhodný hydrofobní nátěr, který nám prodlouží celkovou životnost obkladu.